Экзаменационные билеты по курсу   « Материаловедение и ТКМ »

Билет 1

1.	История развития науки « Материаловедение » и вопросы, изучаемые в курсе
«Технология конструкционных материалов».

2.	Технология обработки материалов способом литья. Требования, предъявляемые к
материалам и литейным формам. Классификация и основные виды литья и
оборудования.

Билет № 2

1.   Сущность металлического, ионного и ковалентного типов связи. Полиформизм

материалов.

2.   Обработка материалов резанием. Требования, предъявляемые к материалам.

Основные виды обработки и используемые при этом инструменты и оборудование.

Билет № 3

1.	Основные характеристики и классификация материалов, используемых в электро-
и радиотехнике.

2.	Технологический процесс обработки материалов сваркой. Требования,
предъявляемые к материалам деталей и оборудованию. Основные виды сварных
соединений и способов сварки.

Билет № 4

1.	Характерные свойства металлов. Параметр кристаллической решетки, плотность
упаковки и координационное число.

2.	Технологический процесс обработки материалов пайкой. Классификация и
основные виды припоев и флюсов. Требования, предъявляемые к деталям.

Билет № 5

1.	Основные типы кристаллических структур и особенности материалов, имеющие
эти структуры.

2.	Изменение строения и свойств металла при горячей пластической деформации.
Рекристаллизационный отжиг металла.

Билет № 6

1.	Физическая сущность процесса плавления. Влияние дислокаций на механические
свойства материала.

2.	Свойства и области применения пластических масс. Пресс-материалы с
порошковым, волокнистым и листовым наполнителем.

Билет № 7

1.	Сущность явления наклепа и его практическое использование. Как влияет
изменение строения на свойства деформированного металла.

2.	Основные характеристики диэлектрических материалов. Свойства и области
применения термопластов и реактопластов.

Билет № 8

1.	Твердость материала и способы ее определения.

2.	Свойства и применение меди. Классификация медных сплавов, структура, марки,
состав и режимы обработки. Влияние примесей на свойства чистой меди.

Билет № 9

1.	Теория и практика термической обработки стали - главные вопросы
металловедения.

2.	Классификация магнитных сталей и сплавов. Требования, предъявляемые к
магнитотвердым и магнитомягким материалам. Состав, свойства, назначение,
термическая обработка и марки.

Билет № 10

1.	Термодинамические условия фазового превращения. Строение краевых и винтовых
дислокаций.

2.	Требования, предъявляемые к сплавам с высоким электросопротивлением. Состав,
свойства, назначение термическая обработка и марки.

Билет № 11

1.	Дефекты кристаллической решетки.

2.	Обработка материалов резанием. Требования, предъявляемые к материалам.
Основные виды обработки и используемые при этом инструменты и оборудование.

Билет № 12

1.	Анизотропия свойств кристаллов. Мозаичная структура.

2.	Свойства и области применения резин, природных смол, целлюлозы и ее эфиров.

Билет № 13

1.	Влияние легирующих элементов и постоянных примесей на свойства сталей и
сплавов.

2.	Классификация диэлектрических материалов. Воскообразные и волокнистые
диэлектрики, электроизоляционные лаки, эмали и компаунды.

Билет № 14

1.	Разновидности режимов термической обработки стали и их назначение.

2.	Классификация полупроводниковых материалов. Зависимость электропроводности
полупроводников от электромагнитного излучения. Фоторезисторы.

Билет № 15

1.	Механические свойства металлов. Критерии выбора металла в производстве.

2.	Классификация полупроводниковых материалов. Основные свойства и
характеристики простых полупроводников.

Билет № 16

1.	Физические свойства материалов и критерии их выбора.

2.	Влияние скорости охлаждения на структуру и свойства стали.

Билет № 17

1.	Физическая сущность процесса кристаллизации. Элементарная ячейка.

2.	Классификация и основные свойства проводников. Сверхпроводники и
криопроводники.

1.

Билет № 18

1.	Структура и свойства технического железа, стали и белого чугуна.

2.	Классификация и области применения диэлектрических материалов.
Неорганические стекла, керамические диэлектрики, слюда, асбест и материалы на
их основе.

Билет № 19

1.	Механические свойства, назначение и маркировка сталей и сплавов.

2.	Классификация полупроводниковых материалов. Собственные и примесные
полупроводники. Виды примесей.

Билет № 20

1.	Влияние дислокаций на прочность металла. Как изменяется плотность дислокаций
при пластической деформации.

2.	Свойства и применение алюминия. Классификация алюминиевых сплавов, марки,
состав, структура и режимы термической обработки.

Билет № 21

1.	Изменение свойств металла при нагреве. Диаграмма состояния.

2.	Области применения и свойства активных диэлектриков. Сегнето- и
пьезоэлектрики, электрооптические материалы, люминофоры и электреты.

Билет № 22

1.	Диаграмма состояния для различных случаев взаимодействия компонентов в
твердом состоянии и ее построение.

2.	Классификация и основные свойства проводников. Зависимость удельного
электрического сопротивления металлических проводников от их строения и
внешних факторов.

Билет № 23

1.	Определение концентрации фаз и их количественное соотношение.

2.	Строение и свойства железоуглеродистых сплавов.

Билет № 24

1.	Упругая и пластическая деформация. Изменение строения материала в процессе
пластического деформирования.

2.	Классификация диэлектрических материалов. Строение и свойства жидких
диэлектриков.

Билет № 25

1.	Характеристики механических свойств металла, определяемые при испытаниях на
растяжение. Влияние температуры и скорости нагружения на характер разрушения
металла.

2.	Термическая обработка - один из основных способов влияния на строение, а,
следовательно, и на свойства сплавов.

Билет № 26

1.	Требования, предъявляемые к сплавам с высоким электросопротивлением. Состав,
свойства, назначение, термическая обработка и марки.

2.	Классификация, свойства и строение полимеров.

1.

Билет № 27

1.	Классификация и основные свойства проводников. Материалы для подвижных,
скользящих и разрывных контактов.

2.	Зонная теория твердого тела.

Билет № 28

1.	Формы кристаллов и влияние реальной среды на процесс кристаллизации.

2.	Ударная вязкость металла и порог его хладоломкости.

Билет № 29

1.	Сущность превращений, происходящих при термической обработке стали.

2.	Классификация полупроводниковых материалов. Зависимость электропроводности
полупроводников от температуры. Терморезисторы.

Билет № 30

1.	Состав, маркировка, структура, свойства, особенности обработки и назначение
бронз и латуней.

2.	Причины брака при термической обработке стали.